|  | Разработка ООО "НПФ"СЕНСОР" Поставщик ИП Вериго |
| --- | --- |
|  | тел. (812) 495-41-78 Главный конструктор: Л.В.Румянцева, E-mail: info@sensorspb.ru (http://sensorspb.ru) |

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ХОЛЛА (01.01.2021 г.)

| № | Тип | Номинальный ток, мА | Рабочая тем-пература,(С | Вход., выход. сопротив., Ом | Габаритные размеры, мм | Размеры чувствит. зоны, мм | Остаточное напряжение, мкВ | Магнитная чувствит., мкВ/мТл | Темп.коэф. магн.чув-ствит., %/(С | Темпер.коэф. остат.напр., мкв/(С | Коэфф. нели-нейности, % | Область применения | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ИМ101А | 80 | -10/+70 | <10 | 11,5х10х0,9 | 0,4х0,12 | <200 | >300 | <0,8 | <5 | - | В бесконтактных датчиках тока, напряжения, мощности | 574.80 |
| 2 | ИМ101А1 | 80 | -10/+70 | <10 | 9х10х0,9 | 0,4х0,12 | <200 | >300 | <0,8 | <5 | - |  | 574.80 |
| 3 | ИМ102А1-1 | 100 | -60/+100 | <15 | 2х2х0,6 | 0,4х0,2 | <150 | >500 | <0,5 | <5 | <2 | В качестве первичных измерительных преобразователей в приборах для измерения магнитной индукции, в установках для измерения параметров магнитных материалов, в измерителях топографии поля магнитных систем, в приборах для измерения линейных и угловых перемещений | 624.00 |
| 4 | ИМ102А2-1 | 100 | -60/+100 | <15 | 1,5х1,5х0,6 | 0,6х0,2 | <200 | >500 | <0,5 | <5 | <2 |  | 624.00 |
| 5 | ИМ102А3-1 | 100 | -60/+100 | <15 | 1х1х0,6 | 0,4х0,12 | <200 | >500 | <0,5 | <5 | <2 |  | 624.00 |
| 6 | ИМ102Б2-1 | 100 | -60/+100 | <15 | 1,5х1,5х0,6 | 0,6х0,2 | <100 | >200 | <0,2 | <5 | <1 |  | 624.00 |
| 7 | ИМ103А2-1 | 100 | -60/+100 | <10 | 1,5х1,5х0,6 | 0,6х0,2 | <50 | >100 | <0,01 | <2 | <0.5 |  | 624.00 |
| 8 | ИМ103А3-1 | 100 | -60/+100 | <10 | 1х1х0,6 | 0,4х0,12 | <100 | >100 | <0,01 | <2 | <0.5 |  | 624.00 |
| 9 | ИМ103Б1-1 | 100 | -60/+100 | <10 | 2х2х0,6 | 0,8х0,25 | <10 | >50 | <0,005 | <1 | <0.3 |  | 624.00 |
| 10 | ИМ103Б1-2 | 100 | -60/+100 | <10 | 1,5х1,5х0,6 | 0,8х0,25 | <20 | >30 | <0,005 | <1 | <0.3 |  | 624.00 |
| 11 | ИМ103Б3-1 | 100 | -60/+100 | <10 | 1х1х0,6 | 0,4х0,12 | <50 | >50 | <0,005 | <1 | <0.3 |  | 624.00 |
| 12 | ПХЭ61А1 | 30 | -60/+100 | <50 | 2х0,5х0,6 | 0,4х0,25 | <200 | >300 | <0,03 | <5 | <5 |  | 574.80 |
| 13 | ПХЭ61Б1 | 30 | -60/+100 | <50 | 2х0,5х0,6 | 0,4х0,25 | <150 | >200 | <0,03 | <5 | <5 |  | 574.80 |
| 14 | ПХЭ602117А | 100 | -60/+100 | <15 | 3х3х0,6 | 2х0,5 | <100 | >500 | <0,2 | <5 | <5 |  | 612.00 |
| 15 | ПХЭ602117Б | 100 | -60/+100 | <15 | 3х3х0,6 | 2х0,5 | <50 | >300 | <0,1 | <5 | <3 |  | 612.00 |
| 16 | ПХЭ602117В | 100 | -60/+100 | <15 | 3х3х0,6 | 2х0,5 | <20 | >200 | <0,05 | <5 | <2 |  | 612.00 |
| 17 | ПХЭ602817А | 100 | -271,5/+100 | <10 | 3х3х0,6 | 2х0,5 | <30 | >100 | <0,03 | <2 | <2 |  | 612.00 |
| 18 | ПХЭ602817Б | 100 | -271,5/+100 | <10 | 3х3х0,6 | 2х0,5 | <20 | >80 | <0,02 | <2 | <1,5 |  | 612.00 |
| 19 | ПХЭ602817В | 100 | -271,5/+100 | <10 | 3х3х0,6 | 2х0,5 | <10 | >60 | <0,01 | <2 | <1 |  | 612.00 |
| 20 | ПХЭ602118А | 100 | -271,5/+100 | <10 | 3х3х0,6 | 2х0,5 | <30 | >75 | <0,02 | <2 | <1 |  | 612.00 |
| 21 | ПХЭ602118Б | 100 | -271,5/+100 | <10 | 3х3х0,6 | 2х0,5 | <20 | >50 | <0,01 | <1 | <0,5 |  | 612.00 |
| 22 | ПХЭ602118В | 100 | -271,5/+100 | <10 | 3х3х0,6 | 2х0,5 | <10 | >30 | <0,005 | <1 | <0,3 |  | 612.00 |
| 23 | ПХЭ603118Б | 100 | -271,5/+100 | <15 | 2х3х0,6 | 0,1х0,05 | <100 | >80 | <0,01 | <2 | <1 |  | 649.20 |
| 24 | ПХЭ605817А | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х2х0,6 | 1х0,25 | <30 | >100 | <0,03 | <2 | <2 |  | 574.80 |
| 25 | ПХЭ605817Б | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х2х0,6 | 1х0,25 | <20 | >80 | <0,02 | <2 | <1.5 |  | 574.80 |
| 26 | ПХЭ605817В | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х2х0,6 | 1х0,25 | <10 | >60 | <0,01 | <2 | <1 |  | 574.80 |
| 27 | ПХЭ605118А | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х2х0,6 | 1х0,25 | <30 | >75 | <0,02 | <1 | <2 |  | 574.80 |
| 28 | ПХЭ605118Б | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х2х0,6 | 1х0,25 | <20 | >50 | <0,01 | <1 | <1.5 |  | 574.80 |
| 29 | ПХЭ605118В | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х2х0,6 | 1х0,25 | <10 | >30 | <0,005 | <1 | <1 |  | 574.80 |
| 30 | ПХЭ606117А | 100 | -60/+100 | <15 | 2х1,5х0,6 | 0,5х0,15 | <200 | >500 | <0,2 | <5 | <5 |  | 649.20 |
| 31 | ПХЭ606117Б | 100 | -60/+100 | <15 | 2х1,5х0,6 | 0,5х0,15 | <100 | >300 | <0,1 | <5 | <3 |  | 649.20 |
| 32 | ПХЭ606117В | 100 | -60/+100 | <15 | 2х1,5х0,6 | 0,5х0,15 | <50 | >200 | <0,05 | <5 | <2 |  | 649.20 |
| 33 | ПХЭ606817А | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х1,5х0,6 | 0,5х0,15 | <50 | >100 | <0,03 | <2 | <2 | В качестве первичных измерительных преобразователей в приборах для измерения магнитной индукции, в установках для измерения параметров магнитных материалов, в измерителях топографии поля магнитных систем, в приборах для измерения линейных и угловых перемещений | 649.20 |
| 34 | ПХЭ606817Б | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х1,5х0,6 | 0,5х0,15 | <30 | >80 | <0,02 | <2 | <1 |  | 649.20 |
| 35 | ПХЭ606817В | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х1,5х0,6 | 0,5х0,15 | <20 | >60 | <0,01 | <2 | <0.5 |  | 649.20 |
| 36 | ПХЭ606118А | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х1,5х0,6 | 0,5х0,15 | <50 | >75 | <0,02 | <2 | <2 |  | 649.20 |
| 37 | ПХЭ606118Б | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х1,5х0,6 | 0,5х0,15 | <30 | >50 | <0,01 | <2 | <1 |  | 649.20 |
| 38 | ПХЭ606118В | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х1,5х0,6 | 0,5х0,15 | <20 | >30 | <0,005 | <2 | <0.5 |  | 649.20 |
| 39 | ПХЭ607117А | 100 | -60/+100 | <15 | 1х1х0,6 | 0,5х0,15 | <300 | >500 | <0,2 | <5 | <5 |  | 686.40 |
| 40 | ПХЭ607117Б | 100 | -60/+100 | <15 | 1х1х0,6 | 0,5х0,15 | <200 | >300 | <0,1 | <5 | <3 |  | 686.40 |
| 41 | ПХЭ607117В | 100 | -60/+100 | <15 | 1х1х0,6 | 0,5х0,15 | <100 | >200 | <0,05 | <5 | <2 |  | 686.40 |
| 42 | ПХЭ607817А | 100 | -271,5/+100 | <10 | 1х1х0,6 | 0,5х0,15 | <100 | >100 | <0,03 | <2 | <2 |  | 686.40 |
| 43 | ПХЭ607817Б | 100 | -271,5/+100 | <10 | 1х1х0,6 | 0,5х0,15 | <75 | >80 | <0,02 | <2 | <1.5 |  | 686.40 |
| 44 | ПХЭ607817В | 100 | -271,5/+100 | <10 | 1х1х0,6 | 0,5х0,15 | <50 | >60 | <0,02 | <2 | <1 |  | 686.40 |
| 45 | ПХЭ607118А | 100 | -271,5/+100 | <10 | 1х1х0,6 | 0,5х0,15 | <100 | >75 | <0,02 | <2 | <2 |  | 686.40 |
| 46 | ПХЭ607118Б | 100 | -271,5/+100 | <10 | 1х1х0,6 | 0,5х0,15 | <75 | >50 | <0,01 | <2 | <1 |  | 686.40 |
| 47 | ПХЭ607118В | 100 | -271,5/+100 | <10 | 1х1х0,6 | 0,5х0,15 | <50 | >30 | <0,005 | <2 | <0.5 |  | 686.40 |
| 48 | ПХЭ607118Б1 | 100 | -271,5/+100 | <15 | 1х1х0,6 | 0,1х0,05 | <50 | >50 | <0,02 | <2 | <1 |  | 686.40 |
| 49 | ПХИ312-1 | 1-3 | -10/+125 | <5000 | 3х3х1,0 | - | - | >150ВхА/Т | <0,1 | <50 | - | В системах автоматического управления и контроля режимов работы агрегатов и механизмов, в робототехнике | 144.00 |
| 50 | ПХИ313 | 1-3 | -10/+70 | (2000 | 1,5х3х1,2 | - | - | >150ВхА/Т | (0,1 | (0,05 | - |  | 144.00 |
| 51 | ПХИ611 | 1-3 | -10/+55 | 600-1200 | 3х3х1,7 | - | - | >1000ВхА/Т | <0,1 | <50 | - |  | 163.20 |

Тип материала: ПХИ312, ПХИ313 – nGaAs-iGaAs; остальные – nInSb-iGaAs.Позиции №№ 1-4, 42-44 в корпусе, №№ 5-40 – кристалл с проволочными выводами: токовые – 200 мм, холла – 220 мм.